|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ActmixPTC-G** | | 预分散橡胶硫化剂 |
| **功能** | 硫化剂 | |
| **产品说明** | 组成： | N,N'-间苯撑双马来酰亚胺、次磺酰胺、秋兰姆和预分散橡胶载体的增效组合 |
| 外观： | 灰黄色颗粒 |
| 密度（20 °C）： | 约1.0g/cm3 |
| 安全特性： | 参照安全数据表 |
| **应用资料** |  | |
| 用途： | Actmix PTC-G是一种由N,N'-间苯撑双马来酰亚胺、次磺酰胺类和秋兰姆类促进剂组成的复合硫化剂，与硫磺并用硫化二烯类橡胶，如天然橡胶、丁苯橡胶、合成异戊橡胶等。具有延长焦烧时间、胶料的耐热性好、抗硫化返原性好、压缩永久变形小以及与浸胶帘线粘合强度高的优点。 | |
| 用量： | 通常情况下，加入量为4-6 phr。 | |
| 应用 | 适用于大型轮胎、护舷以及尺寸和厚度较大的橡胶制品高温硫化。 | |
| 包装： | 内衬PE袋的纸箱，每箱净重25KG；600公斤/托盘。 | |
| 储存稳定性： | 密封储存在阴凉、干燥、通风良好的地方，建议产品保存期限为一年。 | |
| 处置： | 在橡胶加工过程中化学添加剂的工作区域建议抽风排气，更进一步的处置资料请参考Actmix PTC-G的安全数据表。 | |
| 本产品信息出自我司实验室和所参考的文献资料，因此并不能形成法律效力、或并不能意味着保证或承诺客户在根据自己的配方应用本品的成功性。但是我司会最大程度地在技术上做好专业服务，以方便客户达到其应用本产品的预期目的。 | | |
| **Actmix PTC-G 产品技术说明书（TDS）** 版本1.4 | | |

ACT 76