|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actmix RK-70** | | 预分散橡胶粘合剂 |
| **功能** | 粘合剂 | |
| **产品说明** | 组成： | 70%间苯二酚和30%预分散橡胶载体 |
| 外观： | 米灰色颗粒 |
| 密度（20 °C）： | 约1.40g/cm3 |
| 安全特性： | 参照安全数据表 |
| **应用资料** |  | |
| 用途： | Actmix RK-70是一种常见的预分散橡胶粘合剂，在胶料中易分散，不喷霜，其是间苯二酚给予体，可以与亚甲基给予体和白炭黑组成HRH直接粘合体系，具有良好的粘合力。用于氯丁橡胶，具有焦烧安全性的优点，可以改善硫化胶的力学性能，也可用于天然橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶及其并用胶的直接粘合胶料。 | |
| 用量： | 通常情况下2-10 phr | |
| 应用 | 轮胎、输送带、V带、圆型胶带、消防胶管、其它增强胶管、软质容器、织物覆胶 | |
| 包装： | 内衬PE袋的纸箱，每箱净重25KG；600公斤/托盘。 | |
| 储存稳定性： | 密封储存在阴凉、干燥、通风良好的地方，建议产品保存期限为一年。 | |
| 处置： | 在橡胶加工过程中化学添加剂的工作区域建议抽风排气，更进一步的处置资料请参考Actmix RK-70的安全数据表。 | |
| 本产品信息出自我司实验室和所参考的文献资料，因此并不能形成法律效力、或并不能意味着保证或承诺客户在根据自己的配方应用本品的成功性。但是我司会最大程度地在技术上做好专业服务，以方便客户达到其应用本产品的预期目的。 | | |
| **Actmix RK-70 产品技术说明书（TDS）** 版本1.4 | | |

ACT 85